todos los bordes redondeados con R0.5

| TABLA DE REFERENCIA |
| --- |
| Referencia | Medida mm | Tolerancia mm | Referencia | Medida mm | Tolerancia mm |
| A | 155.5 | +/- 1 | I | 3.5 | +/- 0.4 |
| B | 108.5 | +/- 1 | J | 3 | +/- 0.2 |
| C | 15 | +/- 1 | K | 5 | +/- 0.4 |
| D | 6 | +/- 0.2 | L | 1 | +/- 0.2 |
| E | 15 | +/- 0.5 | M | 5 | +/- 0.2 |
| F | 10 | +/- 0.5 | N | 24 | +/- 0.4 |
| G | 22.5 | +/- 0.8 | O | 35 | +/- 0.4 |
| H | 1.3 | +/- 0.4 | P | 1.8 | +/- 0.2 |

Manija Plástica “MANIBOX”

Especificaciones Técnicas.

Medidas:

Largo: 157 mm

Ancho máx. en sector de agarre: 15 mm

Ancho máx. en sector de anclaje: 22 mm

Espesor máx. en sector de agarre: 2 mm

Espesor máx. en sector de anclaje: 4 mm

Tipo de fabricación:

Moldeada por inyección de plástico.

Materiales de fabricación:

Polietileno de baja densidad. (Polisur, art. 6500, Politeno, art. IF 33)

Masterbatch (Julio García e Hijos s.a.)

Resistencia a la tracción:

Según pruebas realizadas instalada en una caja de cartón: 10/12 Kg. aprox. según el tipo de prueba.